“Л Е О Т Е К – В О Л Г А”

Общество с ограниченной ответственностью

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Optibelt Power Transmission, “Habasit”, Donit Tesnit d.d

Р/с  407 028 109 030 000 005 95 в Приволжский ф-л ПАО «Промсвязьбанк» БИК 042 202 803 к/с 301 018 107 000 000 008 03

РУКОВОДИТЕЛЮ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА

ПЛОСКОСВОРАЧИВАЕМЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ РУКАВА

СИСТЕМА ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ состоит из полиуретанового рукава, соединений из алюминия и нержавеющей стали и генераторной установки. Эта система может выдерживать подачу высокого давления на большие расстояния. Применяется, главным образом, в системе пожаротушения, горноспасательного оборудования,нефтяной и связанной с ней промышленностью.

Термопластичные  рукава состоят  из внутреннего слоя, текстильного каркаса и внешнего  слоя. Термопластичный полиуретан масло-водостоек, устойчив к старению, никак не влияет на транспортируемую жидкость. Транспортируемое вещество не загрязняется. Армирующий слой  выполнен из высокопрочного полиэстера и металлической проволоки, которая выполняет функцию электростатического провода в процессе транспортировки нефтепродуктов. Термопластичные полиуретановые рукава транспортируют жидкость при крайне высоком давлении. Разрывное давление выдерживает 84 Атм.

Полиуретановые рукава, произведенные  имеют передовую технологию дорнирования (сборки) и изготовлены на современном оборудовании.

| Внутренний слой: Полиуретан | Рабочая температура: -50С...80С |
| --- | --- |
| Внутренний слой: Полиуретан | Разрывное давление в 2-3 раза превышает разрывное давление обычного полиуретанового рукава. Масло-водостойкий, без запаха, имеет антистатический провод. |
| Армирующий слой: нить полиэстера | Соединения: поворотный фланец, бугельное соединение |
| Применение: транспортировочная линия воды и нефтепродуктов, в городской системе аварийной подачи воды. Также возможно использование в горноспасательных и нефтепоисковых работах. |

| Внут.диам., мм | Услов.внутр.диам., мм | Раб.давление, МПа | Разр.давление, МПа | Вес (кг/м) | Продольная прочность на растяжение, КН / | Цена, USD/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40/1,0 | 40 | 1,00 | 3,00 | 0,32 |  | 15 |
| 50/1,0 | 51 | 1,00 | 3,00 | 0,55 |  | 16 |
| 50/1,6 | 51 | 1,60 | 4,8 | 0,65 |  | По запросу |
| 65/1,0 | 63 | 1,00 | 3,00 | 0,65 |  | 17 |
| 65/1,6 | 63 | 1,60 | 4,80 | 0,95 |  | По запросу |
| 80/1,0 | 76 | 1,00 | 3,00 | 0,80 |  | 18 |
| 80/1,6 | 76 | 1,60 | 4,80 | 1,25 |  | По запросу |
| 100/1,0 | 102 | 1,00 | 3,00 | 1,20 | 80 | 25 |
| 100/1,6 | 102 | 1,60 | 4,80 | 1,45 |  | 30 |
| 100/2,8 | 102 | 2,80 | 8,40 | 1,55 |  | 53 |
| 125/1,0 | 127 | 1,00 | 3,00 | 1,60 | 120 | 30 |
| 150/1,0 | 152 | 1,00 | 3,00 | 1,80 | 120 | 35 |

| 150/1,6 | 152 | 1,60 | 4,80 | 2,50 | 150 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150/2,8 | 152 | 2,80 | 8,40 | 3,07 |  | 90 |
| 200/1,0 | 203 | 1,00 | 3,00 | 4,00 |  | 80 |
| 250/1,0 | 254 | 1,00 | 3,00 | 4,20 |  | 85 |
| 300/1,0 | 305 | 1,00 | 3,00 | 5,00 |  | 90 |
| Раб.температура |  | -50...80ºС |

Доступны следующие соединения:

-поворотные фланцы

и бугельное соединение

Генераторная установка состоит из насосной установки, дополнительных приспособлений, напорно-всасывающего рукава и т. д. Насосная установка представляет собой кабину на самоуправлении, двигатель, гидродинамическую муфту, насос, контрольный механизм и т. д.

_________________________________________________________________________________________________

443070,  г. Самара, ул. Партизанская, д. 33, офис 405,

Тел/факс:(846) 269-85-45, 269-85-66, 333-44-35

www.leotek-volga.ru, e-mail: info@leotek-volga.ru